426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14

Контакты: 	 тел. +7 (3412) 26-00-27

e-mail: office@pk-vortex.ru, www.pk-vortex.ru

ПАСПОРТ № _001___

Наименование продукции: Средство моющее щелочное высокопенное

«Tank FB 48» ТМ «Tank»

ТУ 2381-018-68251848-2016

| Номер партии: 001 | Масса партии: 2000 кг |
| --- | --- |
| Дата изготовления: 04.04.2017 г. |
| Срок годности: 2 года со дня изготовления. |
| Продукция изготовлена на предприятии система менеджмента качества которого соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). |

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

| № п/п | Наименование показателей контроля качества | Требования к качеству | Результаты анализов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость | Соотв. |
| 2. | Щелочность в пересчете на NaOH, % | 45,00 – 50,00 | 45,75 |
| 3. | Плотность, кг/м3 | 1500-1550 | 1526 |
| 4. | рН 1% раствора | 11,50-13,00 | 11,88 |
| 5. | Пенообразование по методу Росса-Майелса (П, мм) | Не менее 35 | 40 |

Заключение: качество продукции соответствует требованиям ТУ 2381-018-68251848-2016.

| Старший технолог ООО «ПК Вортекс» |  | Штина О.А |
| --- | --- | --- |