ИНН 1834053080, КПП 183401001,

Реквизиты:                   р/сч 40702810168000011992 в Универсальном доп.  офисе № 8618/136 Удм. Отд. № 8618 ОАО «Сбербанк России»,

БИК 049401601, к/счет 30101810400000000601

426000, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 6,

Контакты: 	              тел. +7 (3412) 483-620, 483-625

e-mail: office@vortex-avto.ru, www.vortex-avto.ru

ПАСПОРТ   № _001

Наименование продукции  Индустриальный обезжириватель « FORTIS»

ТУ 2380-004-68251848-2013

Номер партии  __001___                                                                          Масса нетто 500 кг__

Дата производства продукции  _08.04.2016___

Срок годности 12 месяцев со дня изготовления

| № п/п | Наименование показателей контроля качества | Требования к качеству | Результаты анализов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | внешний вид | прозрачная вязкая жидкость голубого цвета | Соотв. |
| 2. | пенообразование по методу Росса-Майелса (П, мм) | 60-70 | 68 |
| 3. | пеноустойчивость (У) | 0,80-1,00 | 0,85 |
| 4. | рН 1% раствора | 11,50-13,50 | 11,79 |
| 5. | Щелочность в пересчете на NaOH, % | 4,00-5,00 | 4,60 |
| 6. | плотность, кг/м3 | 1080 - 1100 | 1098 |
| 7. | Вязкость, с | 7-12 | 7 |

Заключение:   соответствует требованиям     ТУ 2380-004-68251848-2013

| Руководитель лаборатории ООО «ПК Вортекс» Старший технолог ООО «ПК Вортекс» |  | Рыжков Д.Ф. Штина О.А. |
| --- | --- | --- |